路桥区电力电缆产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 随机抽取一整段（或一卷）不少于30米的样品作为检验样品，同时抽取同一批次、同一型号规格一整段（或一卷）不少于20米的样品作为备用样品。

- 2 检验依据

- 表1 明示执行标准为GB/T 12706.1-2020额定电压1kV到3kV的电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体结构检查 | GB/T 12706.1-2020 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1-2020 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.1-2020 |
| 4 | 内衬层厚度 | GB/T 12706.1-2020 |
| 5 | 金属层结构和尺寸 | GB/T 12706.1-2020 |
| 6 | 护套最薄处厚度 | GB/T 12706.1-2020 |
| 7 | 20℃时导体电阻 | GB/T 12706.1-2020 |
| 8 | 20℃绝缘电阻常数 | GB/T 12706.1-2020 |
| 9 | 正常运行时导体最高温度下绝缘电阻常数 | GB/T 12706.1-2020 |
| 10 | 4h电压试验 | GB/T 12706.1-2020 |
| 11 | 额定电压1.8/3kV电缆的冲击电压试验 | GB/T 12706.1-2020 |
| 12 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 12706.1-2020 |
| 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020 |
| 14 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 12706.1-2020 |
| 15 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020 |
| 16 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.1-2020 |
| 17 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1-2020 |
| 18 | 非金属护套老化前抗张强度 | GB/T 12706.1-2020 |
| 19 | 非金属护套老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020 |
| 20 | 非金属护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 12706.1-2020 |
| 21 | 非金属护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020 |
| 22 | 非金属护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.1-2020 |
| 23 | 非金属护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1-2020 |
| 24 | ST2型PVC护套失重试验 | GB/T 12706.1-2020 |
| 25 | 单根阻燃试验 | GB/T 12706.1-2020 |
| 26 | 烟密度试验 | GB/T 12706.1-2020 |
| 27 | EPR、HEPR和XLPE绝缘热延伸 | GB/T 12706.1-2020 |
| 28 | XLPE绝缘的收缩试验 | GB/T 12706.1-2020 |

- 表2 明示执行标准为GB/T 12706.2-2020额定电压6kV到30kV的电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体结构检查 | GB/T 12706.2-2020 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.2-2020 |
| 3 | 绝缘偏心度 | GB/T 12706.2-2020 |
| 4 | 内衬层厚度 | GB/T 12706.2-2020 |
| 5 | 金属层结构和尺寸 | GB/T 12706.2-2020 |
| 6 | 护套最薄处厚度 | GB/T 12706.2-2020 |
| 7 | 20℃时导体电阻 | GB/T 12706.2-2020 |
| 8 | 20℃绝缘电阻常数 | GB/T 12706.2-2020 |
| 9 | 正常运行时导体最高温度下绝缘电阻常数 | GB/T 12706.2-2020 |
| 10 | 4h电压试验 | GB/T 12706.2-2020 |
| 11 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 12706.2-2020 |
| 12 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.2-2020 |
| 13 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 12706.2-2020 |
| 14 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.2-2020 |
| 15 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.2-2020 |
| 16 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.2-2020 |
| 17 | 非金属护套老化前抗张强度 | GB/T 12706.2-2020 |
| 18 | 非金属护套老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.2-2020 |
| 19 | 非金属护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 12706.2-2020 |
| 20 | 非金属护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.2-2020 |
| 21 | 非金属护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.2-2020 |
| 22 | 非金属护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.2-2020 |
| 23 | ST2型PVC护套失重试验 | GB/T 12706.2-2020 |
| 24 | 单根阻燃试验 | GB/T 12706.2-2020 |
| 25 | EPR、HEPR和XLPE绝缘热延伸 | GB/T 12706.2-2020 |
| 26 | XLPE绝缘收缩试验 | GB/T 12706.2-2020 |

- 表3 明示执行标准为GB/T 12706.3-2020额定电压35kV的电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体结构检查 | GB/T 12706.3-2020 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.3-2020 |
| 3 | 绝缘偏心度 | GB/T 12706.3-2020 |
| 4 | 内衬层厚度 | GB/T 12706.3-2020 |
| 5 | 金属层结构和尺寸 | GB/T 12706.3-2020 |
| 6 | 护套最薄处厚度 | GB/T 12706.3-2020 |
| 7 | 20℃时导体电阻 | GB/T 12706.3-2020 |
| 8 | 4h电压试验 | GB/T 12706.3-2020 |
| 9 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 12706.3-2020 |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.3-2020 |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 12706.3-2020 |
| 12 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.3-2020 |
| 13 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.3-2020 |
| 14 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.3-2020 |
| 15 | 非金属护套老化前抗张强度 | GB/T 12706.3-2020 |
| 16 | 非金属护套老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.3-2020 |
| 17 | 非金属护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 12706.3-2020 |
| 18 | 非金属护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.3-2020 |
| 19 | 非金属护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.3-2020 |
| 20 | 非金属护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.3-2020 |
| 21 | ST2型PVC护套失重试验 | GB/T 12706.3-2020 |
| 22 | 单根阻燃试验 | GB/T 12706.3-2020 |
| 23 | EPR、HEPR和XLPE绝缘热延伸 | GB/T 12706.3-2020 |
| 24 | XLPE绝缘收缩试验 | GB/T 12706.3-2020 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 12706.1—2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 12706.2—2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 12706.3—2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压35 kV（Um=40.5 kV）电缆

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。