路桥区电线电缆产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

- 1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取一整段（或一卷）不少于30米的样品作为检验样品，同时抽取同一批次、同一型号规格一整段（或一卷）不少于30米的样品作为备用样品。

- 2检验依据

- 表1明示执行标准为GB/T5023.3-2008的固定布线用无护套电缆

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  |  | 标志连续性 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  |  | 耐擦性 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  |  | 清晰度 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  | 绝缘线芯识别 |  | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  | 结构检查 |  | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  | 导体电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 平均外径 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘失重试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 不延燃试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |

- 表2明示执行标准为GB/T 5023.4-2008的固定布线用护套电缆

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  |  | 标志连续性 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  |  | 耐擦性 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  |  | 清晰度 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  | 绝缘线芯识别 |  | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  | 结构检查 |  | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  | 导体电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套平均厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套最薄处厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 平均外径 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 椭圆度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | 仅适用于圆形护套电缆。 |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘失重试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化后抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套失重试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 不延燃试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |

- 表3明示执行标准为GB/T 5023.5-2008的软电缆（软线）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  |  | 标志连续性 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  |  | 耐擦性 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  |  | 清晰度 | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  | 绝缘线芯识别 |  | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  | 结构检查 |  | GB/T 5023.1-2008 | B | / |
|  | 导体电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套平均厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套最薄处厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 平均外径或外形尺寸 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 椭圆度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | 仅适用于圆形护套电缆。 |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 绝缘失重试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化后抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 护套失重试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |
|  | 曲挠试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | 仅适用于型号为60227IEC52（RVV）、60227IEC53（RVV）、60227IEC56（RVV-90）、60227IEC57（RVV-90）的电线电缆。 |
|  | 不延燃试验 |  | GB/T 5023.1-2008 | A | / |

- 表4明示执行标准为JB/T 8734.2-2016的固定布线用电缆电线

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标志 | 产地标志和电缆识别 | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  |  | 标志连续性 | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  |  | 耐擦性 | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  |  | 清晰度 | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  | 绝缘线芯识别 |  | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  | 结构检查 |  | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  | 导体电阻 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 成品电缆电压试验 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘线芯电压试验 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘电阻 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘平均厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套平均厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套最薄处厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 平均外径或外形尺寸 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 椭圆度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | 仅适用于圆形护套电缆。 |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘失重试验 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套老化前抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化后抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套失重试验 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 不延燃试验 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |

表5明示执行标准为JB/T 8734.3-2016的连接用软电线和软电缆

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标志 | 产地标志和电缆识别 | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  |  | 标志连续性 | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  |  | 耐擦性 | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  |  | 清晰度 | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  | 绝缘线芯识别 |  | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  | 结构检查 |  | JB/T 8734.1-2016 | B | / |
|  | 导体电阻 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 成品电缆电压试验 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘线芯电压试验 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘电阻 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘平均厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套平均厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套最薄处厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 平均外径或外形尺寸 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 椭圆度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | 仅适用于圆形护套电缆。 |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 绝缘失重试验 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套老化前抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化后抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 护套失重试验 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |
|  | 曲挠试验 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | 仅适用于型号为RVV、RVB的电线电缆。 |
|  | 不延燃试验 |  | JB/T 8734.1-2016 | A | / |

表6明示执行标准为GB/T 5013.4-2008的软线和软电缆

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5013.1-2008 | B | / |
|  |  | 标志连续性 | GB/T 5013.1-2008 | B | / |
|  |  | 耐擦性 | GB/T 5013.1-2008 | B | / |
|  |  | 清晰度 | GB/T 5013.1-2008 | B | / |
| 2 | 绝缘线芯识别 |  | GB/T 5013.1-2008 | B | / |
| 3 | 结构检查 |  | GB/T 5013.1-2008 | B | / |
| 4 | 导体电阻 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 5 | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 6 | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 7 | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 8 | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 9 | 护套平均厚度 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 10 | 护套最薄处厚度 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 11 | 平均外径或外形尺寸 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / / |
| 12 | 椭圆度 |  | GB/T 5013.1-2008 | A |  |
| 13 | 导体中心间距 |  | GB/T 5013.4-2008 | A | / |
| 14 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 15 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 16 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 17 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 18 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 19 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 20 | 绝缘空气弹老化后抗张强度 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 21 | 绝缘空气弹老化后断裂伸长率 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 22 | 绝缘空气弹老化前后抗张强度变化率 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 23 | 绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 24 | 绝缘热延伸试验 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 25 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 26 | 护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 27 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 28 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 29 | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 30 | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | / |
| 31 | 曲挠试验及试验后的浸水电压试验 |  | GB/T 5013.1-2008 | A | 仅适用于软电缆(导体截面大于4mm2的软电缆和所有单芯电缆不做) |

表7明示执行标准为JB/T 8735.2-2016的通用橡套软电缆

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 标志 | 产地标志和电缆识别 | JB/T 8735.1-2016 | B | / |
|  |  | 标志连续性 | JB/T 8735.1-2016 | B | / |
|  |  | 耐擦性 | JB/T 8735.1-2016 | B | / |
|  |  | 清晰度 | JB/T 8735.1-2016 | B | / |
| 3 | 绝缘线芯识别 |  | JB/T 8735.1-2016 | B | / |
| 4 | 结构检查 |  | JB/T 8735.1-2016 | B | / |
| 5 | 导体电阻 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 6 | 成品电缆电压试验 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 7 | 绝缘线芯电压试验 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 8 | 绝缘平均厚度 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 9 | 绝缘最薄处厚度 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 10 | 护套平均厚度 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 11 | 护套最薄处厚度 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 12 | 平均外径或外形尺寸 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / / |
| 13 | 椭圆度 |  | JB/T 8735.1-2016 | A |  |
| 14 | 绝缘老化前抗张强度 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 15 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 16 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 17 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 18 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 19 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 20 | 绝缘空气弹老化后抗张强度 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 21 | 绝缘空气弹老化后断裂伸长率 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 22 | 绝缘空气弹老化前后抗张强度变化率 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 23 | 绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 24 | 绝缘热延伸试验 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 25 | 护套老化前抗张强度 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 26 | 护套老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 27 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 28 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 29 | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 30 | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | / |
| 31 | 曲挠试验及试验后的浸水电压试验 |  | JB/T 8735.1-2016 | A | 仅适用于软电缆(导体截面大于4mm2的软电缆和所有单芯电缆不做) |

表8明示执行标准为JB/T 10491-2022的交联聚烯烃绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 标志 | 产地标志和电缆识别 | JB/T 10491-2022 | B | / |
|  |  | 标志连续性 | JB/T 10491-2022 | B | / |
|  |  | 耐擦性 | JB/T 10491-2022 | B | / |
|  |  | 清晰度 | JB/T 10491-2022 | B | / |
| - 2 | 绝缘线芯识别 |  | JB/T 10491-2022 | B | / |
| - 3 | 导体材料 |  | JB/T 10491-2022 | B |  |
| - 4 | 结构检查 |  | JB/T 10491-2022 | B | / |
| - 5 | 导体电阻 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 6 | 成品电缆电压试验 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 7 | 绝缘线芯电压试验 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 8 | 绝缘电阻 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 9 | 绝缘平均厚度 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 10 | 绝缘最薄处厚度 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 11 | 护套平均厚度 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 12 | 护套最薄处厚度 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 13 | 平均外径或外形尺寸 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 14 | 绝缘老化前抗张强度 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 15 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 16 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 17 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 18 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 19 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 20 | 护套老化前抗张强度 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 21 | 护套老化前断裂伸长率 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 22 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 23 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 24 | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 25 | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |
| - 26 | 不延燃试验 |  | JB/T 10491-2022 | A | / |

表9明示执行标准为GB/T 9330-2020的塑料绝缘控制电缆

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 成品电缆标志 | 标志内容 |  | GB/T 9330-2020 | B | / |
|  |  | 标志连续性 |  | GB/T 9330-2020 | B | / |
|  |  | 耐擦性 |  | GB/T 9330-2020 | B | / |
|  |  | 清晰度 |  | GB/T 9330-2020 | B | / |
| - 2 | 绝缘线芯识别 |  |  | GB/T 9330-2020 | B | / |
| - 3 | 导体 |  | 导体材料 | GB/T 9330-2020 | B | / |
|  |  |  | 导体结构 | GB/T 9330-2020 | B | / |
| - 4 | 导体电阻 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 5 | 成品电缆电压试验 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 6 | 绝缘线芯电压试验 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 7 | 绝缘电阻 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 8 | 绝缘平均厚度 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 9 | 绝缘最薄处厚度 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 10 | 护套平均厚度 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 11 | 护套最薄处厚度 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 12 | 平均外径或外形尺寸 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 13 | 椭圆度 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 14 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 15 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 16 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 17 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 18 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 19 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 20 | 绝缘失重试验 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 21 | 护套老化前抗张强度 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 22 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 23 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 24 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 25 | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 26 | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 27 | 护套失重试验 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 28 | 绝缘热收缩 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 29 | 绝缘热延伸 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |
| - 30 | 不延燃试验 |  |  | GB/T 9330-2020 | A | / |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.1-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.3-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

JB/T 8734.1-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求

JB/T 8734.2-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接

GB/T 5013.1-2008   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第1部分：一般要求

GB/T 5013.2-2008   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第2部分：试验方法

GB/T 5013.4-2008   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第4部分：软线和软电缆

JB/T 8735.1-2016   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求

JB/T 8735.2-2016   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆

JB/T 10491-2022     额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

GB/T 9330—2020     塑料绝缘控制电缆

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准；

（2）发现两项或者两项以上B类项目不符合执行标准。

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果符合本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）：

（1）未发现A类项目不符合执行标准。

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

4 附则

本细则首次发布。