路桥区农（地）膜产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取一卷，膜外卷先剪去至少0.5m，然后再剪下样品三块，尺寸为长（2m±0.1m）×幅宽，其中两块作检验样品，另一块作为备用样品。

- 2 检验依据

- 表1  明示执行标准为GB/T 4455-2019的棚膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 宽度极限偏差 | GB/T 4455-2019 | B |
| - 2 | 厚度极限偏差及厚度平均偏差 | GB/T 4455-2019 | B |
| - 3 | 拉伸强度(纵、横向) | GB/T 4455-2019 | A |
| - 4 | 断裂标称应变(纵、横向) | GB/T 4455-2019 | A |
| - 5 | 直角撕裂强度(纵、横向) | GB/T 4455-2019 | A |
| - 6 | 透光率及雾度 | GB/T 4455-2019 | A |

- 表2  明示执行标准为GB 13735-2017的地膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 厚度 | GB 13735-2017 | A |
| - 2 | 厚度偏差 | GB 13735-2017 | A |
| - 3 | 宽度极限偏差 | GB 13735-2017 | B |
| - 4 | 拉伸负荷（纵、橫向） | GB 13735-2017 | A |
| - 5 | 断裂标称应变（纵、橫向） | GB 13735-2017 | A |
| - 6 | 直角撕裂负荷（纵、橫向） | GB 13735-2017 | A |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4455-2019 棚膜

GB 13735-2017  地膜

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现二项或者二项以上B类项目不符合执行标准要求；

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于二项；

（3）所检主要项目的检验结果符合本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）：

（1）未发现A类项目不符合执行标准。

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

4 附则

本细则首次发布。