2023年台州市

热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

1. **适用范围**

本实施细则适用于在台州地区热轧带肋钢筋产品质量的监督抽查。

**二**、 **检验依据**

GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**三、 抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随抽取同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的样品5根（盘），每根（盘）截取长度2000mm～2400mm，均分为二截，其中5段（取自不同根或盘）为检样，另5段为备样。（截取时，检样和备样中均必须保证其中至少一段有完整的钢筋表面标志。）。

**四、 检验项目**

| 序号 | 检验项目 | | | 检验方法 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸外形 | | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018第6.3条 | 备样 |  |
| 间距 | GB/T 1499.2-2018第6.3条 | 备样 |  |
| 横肋末端间隙 | GB/T 1499.2-2018第6.3条 | 备样 |  |
| 2 | 表面质量 | | | GB/T 1499.2-2018第7.10.1条 | 备样 |  |
| 3 | 重量偏差 | | | GB/T 1499.2-2018第6.6条 | 备样 |  |
| 4 | 钢筋表面标志 | | | GB/T 1499.2-2018第10.1条 | 备样 | 带完整标志的钢筋样品 |
| 5 | 力学性能 | 下屈服强度/规定塑性延伸强度 | | GB/T 1499.2-2018第7.4.1，7.4.3条GB/T 28900-2022 | 备样 |  |
| 抗拉强度 | | GB/T 1499.2-2018第7.4.1条 GB/T 28900-2022 | 备样 |  |
| 断后伸长率 | | GB/T 1499.2-2018 第7.4.1，7.4.2条GB/T 28900-2022 | 备样 | 仅适用于非抗震钢筋 |
| 最大力总延伸率 | | GB/T 1499.2-2018第7.4.1条 GB/T 28900-2022 | 备样 | 仅适用于抗震钢筋 |
| R0m/R0eL | | GB/T 1499.2-2018第7.4.1条 GB/T 28900-2022 | 备样 |
| R0eL/ReL | | GB/T 1499.2-2018第7.4.1条 GB/T 28900-2022 | 备样 |
| 6 | 弯曲性能 | | | GB/T 1499.2-2018第7.5.1条  GB/T 28900-2022 | 备样 |  |
| 7 | 反向弯曲性能 | | | GB/T 1499.2-2018第7.5.2条  GB/T 28900-2022 | 备样 | 仅适用于抗震钢筋 |
| 8 | 金相组织 | | | GB/T 1499.2-2018第7.9条  GB/T 13298-2015 | 备样 |  |
| 9 | 化学成分 | C（碳） | | GB/T 1499.2-2018第7.2条  GB/T 4336-2016、GB/T 20123-2006 、GB/T 20125-2006、GB/T 223系列 | 备样 |  |
| Si（硅） | |  |
| Mn（锰） | |  |
| P（磷） | |  |
| S（硫） | |  |
| Ceq（碳当量） | |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**五、 判定规则**

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

**六、 附则**

本细则首次发布。