台州市预应力混凝土管桩产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取10根为检验样品。

- 2 检验依据

- 明示执行标准为GB/T 13476-2009的先张法预应力混凝土管桩

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标 志 | 制造厂名或商标 |  |  | GB/T 13476-2009 | / |
|  |  | 管桩标记 |  |  |  |  |
|  |  | 制造日期或编号 |  |  |  |  |
|  |  | 合格标识 |  |  |  |  |
| 2 | 外观质量 | 桩身合缝漏浆 |  |  | GB/T 13476-2009 | / |
|  |  | 内外表面露筋 |  |  |  |  |
|  |  | 表面裂缝 |  |  |  |  |
|  |  | 桩端面平整度 |  |  |  |  |
|  |  | 断筋、脱头 |  |  |  |  |
|  |  | 桩套箍凹陷 |  |  |  |  |
|  |  | 内表面砼塌落 |  |  |  |  |
|  |  | 接头和桩套箍与桩身结合面 |  | 漏浆 |  |  |
|  |  |  |  | 空洞和蜂窝 |  |  |
| 3 | 尺寸允许偏差 | 桩 长 |  |  | GB/T 13476-2009 | / |
|  |  | 端面倾斜 |  |  |  |  |
|  |  | 桩外径 |  |  |  |  |
|  |  | 桩壁厚 |  |  |  |  |
|  |  | 桩身弯曲度 |  |  |  |  |
|  |  | 端板 | 端面平面度 |  |  |  |
|  |  |  | 外 径 |  |  |  |
|  |  |  | 内 径 |  |  |  |
|  |  |  | 厚 度 |  |  |  |
| 4 | 抗弯 性能 | 抗裂弯矩 |  |  | GB/T 13476-2009 | / |
|  |  | 极限弯矩 |  |  |  |  |
| 5 | 保护层厚度 |  |  |  | GB/T 13476-2009 | / |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

现场检验不予复检。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13476-2009   先张法预应力混凝土管桩

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 单项质量判定

(1) 外观质量：所检项目的检验结果若有3根及以上样品不符合执行标准要求时，判该项目不符合执行标准要求；否则，判定该项目符合执行标准要求。

(2) 尺寸允许偏差：所检项目的检验结果若有3根及以上样品不符合执行标准要求时，判该项目不符合执行标准要求；否则，判定该项目符合执行标准要求；

(3) 抗弯性能：所检项目的检验结果均符合执行标准要求时，判该项目符合执行标准要求； 若所检项目检验结果不符合执行标准中该项目要求时，应从其他检样中再抽取2根样品进行检验，检验结果均符合执行标准要求的，判该项目符合执行标准要求，否则，判该项目不符合执行标准要求；

(4) 保护层厚度：所检项目检验结果符合执行标准要求时，判该项目符合执行标准要求；若所检项目检验结果中有一个及一个以上测值不符合执行标准中该项目要求时，应从其他检样中再抽取2根样品进行检验，检验结果均符合执行标准要求的，判该项目符合执行标准要求，否则，判该项目不符合执行标准要求；

(5) 标志判定：所检项目缺少一项或一项以上标记内容时，判该项目不符合执行标准要求，否则，判该项目符合执行标准要求。

3.4 综合质量判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。