2023年台州市水泥产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品16kg，其中8kg为检验样品，8kg为备用样品。

二、检验依据

表1  通用硅酸盐水泥检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 执行标准 | GB 175-2007 | 现场检验 | / |
|  |  | 水泥品种 |  |  | / |
|  |  | 代号 |  |  | / |
|  |  | 强度等级 |  |  | / |
|  |  | 生产者名称 |  |  | / |
|  |  | 生产许可证标志（QS）及编号 |  |  | / |
|  |  | 出厂编号 |  |  | 仅适用于被抽样生产者 |
|  |  | 净含量 |  |  | 仅适用于袋装水泥 |
|  |  | 包装日期 |  |  | 仅适用于被抽样生产者的袋装水泥 |
|  |  | 包装袋两侧印刷颜色及标识 |  |  | 仅适用于袋装水泥 |
|  |  | 执行标准 |  |  | / |
| 2 | 烧失量 |  | GB/T 176-2017 | / |  |
| 3 | 三氧化硫 |  | GB/T 176-2017 | / |  |
| 4 | 氧化镁 |  | GB/T 176-2017 | / |  |
| 5 | 氯离子 |  | GB/T 176-2017 | / |  |
| 6 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 | / |  |
| 7 | 安定性 |  | GB/T 1346-2011 | / |  |
| 8 | 强度 |  | GB 175-2007及其第1、2、3号修改单 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 | / |  |
| 9 | 放射性 |  | GB 6566-2010 | / |  |
| 10 | 水溶性铬(Ⅵ) |  | GB 31893-2015及其2020年第1号修改单 | / |  |

表2  砌筑水泥检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 执行标准 | GB/T 3183-2017 | 现场检验 | / |
|  |  | 代号 |  |  | / |
|  |  | 强度等级 |  |  | / |
|  |  | 生产者名称 |  |  | / |
|  |  | 生产许可证标志（QS）及编号 |  |  | / |
|  |  | 出厂批号 |  |  | 仅适用于被抽样生产者 |
|  |  | 净含量 |  |  | 仅适用于袋装水泥 |
|  |  | 包装日期 |  |  | 仅适用于被抽样生产者的袋装水泥 |
|  |  | 包装袋两侧印刷颜色及标识 |  |  | 仅适用于袋装水泥 |
| 2 | 三氧化硫 |  | GB/T 176-2017 | / |  |
| 3 | 氯离子 |  | GB/T 176-2017 | / |  |
| 4 | 水溶性铬(Ⅵ) |  | GB 31893-2015及其2020年第1号修改单 | / |  |
| 5 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 | / |  |
| 6 | 沸煮法安定性 |  | GB/T 1346-2011 | / |  |
| 7 | 保水率 |  | GB/T 3183-2017 | / |  |
| 8 | 强度 |  | GB/T 3183-2017 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 | / |  |
| 9 | 放射性 |  | GB 6566-2010 | / |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

三、判定规则

3.1依据标准

GB 175-2007 《通用硅酸盐水泥》（附第1、2、3号修改单）

GB/T 3183-2017 《砌筑水泥》

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》

GB 31893-2015 《水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法》（附2020年第1号修改单）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

四、异议处理原则

复检时，应启动备样进行复检。

五、 附则

本细则首次发布。