台州市婴幼儿用奶瓶和奶嘴产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 每批次产品抽取23只（套），其中19只（套）作为检验样品，另4只（套）作为备用样品

- 2 检验依据

表1 奶嘴（GB 4806.2-2015）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 |  | GB 4806.2-2015 |
| 2 | 总迁移量（50%乙醇） |  | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以铅计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 锌迁移量 |  | GB 4806.2-2015 |
| 6 | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量 |  | GB 4806.2-2015 |
| 7 | 2,2’-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量 |  | GB 4806.2-2015 |
| 8 | N-亚硝胺释放量 |  | GB 4806.2-2015 |
| 9 | N-亚硝胺可生成物释放量 |  | GB 4806.2-2015 |
| 10 | 挥发性物质 |  | GB 28482-2012 GB/T 24153-2009 |
| 11 | 标签 标识 | 标识内容 | GB 4806.2-2015 GB 4806.1-2016 |
|  |  | 符合性声明 | GB 4806.2-2015 GB 4806.1-2016 |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.2-2015 GB 4806.1-2016 |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.2-2015 GB 4806.1-2016 |
|  |  | 材质 | GB 4806.11-2016 |

表2玻璃奶瓶（GB 4806.5-2016）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 |  | GB 4806.5-2016 |
| 2 | 铅（Pb） |  | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 镉（Cd） |  | GB 31604.24-2016 |
| 4 | 标签 标识 | 标识内容 | GB 4806.5-2016 GB 4806.1-2016 |
|  |  | 符合性声明 | GB 4806.5-2016 GB 4806.1-2016 |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.5-2016 GB 4806.1-2016 |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.5-2016 GB 4806.1-2016 |

表3塑料奶瓶（GB 4806.7-2016）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 |  | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（仅适用于添加了着色剂的产品） |  | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 |  | GB 31604.10-2016,GB 31604.12-2016,GB 31604.14-2016,GB 31604.16-2016,GB 31604.17-2016,GB 31604.18-2016,GB 31604.19-2016,GB 31604.20-2016,GB 31604.21-2016,GB 31604.31-2016,GB 31604.41-2016,GB 31604.44-2016,GB 31604.46-2016, |
| 7 | 标签 标识 | 标识内容 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |
|  |  | 符合性声明 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 |
|  |  | 树脂名称 | GB 4806.6-2016 GB 4806.7-2016 |

表4  橡胶奶瓶（GB 4806.11-2016）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 |  | GB 4806.11-2016 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 |  | GB 31604.10-2016,GB 31604.12-2016,GB 31604.14-2016,GB 31604.16-2016,GB 31604.17-2016,GB 31604.18-2016,GB 31604.19-2016,GB 31604.20-2016,GB 31604.21-2016,GB 31604.31-2016,GB 31604.41-2016,GB 31604.44-2016,GB 31604.46-2016, |
| 7 | 标签 标识 | 标识内容 | GB 4806.1-2016 GB 4806.11-2016 |
|  |  | 符合性声明 | GB 4806.1-2016 GB 4806.11-2016 |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.1-2016 GB 4806.11-2016 |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.1-2016 GB 4806.11-2016 |
|  |  | 材质 | GB 4806.11-2016 |

表5金属奶瓶（GB 4806.9-2016）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 |  | GB 4806.9-2016 |
| 2 | 砷(As) |  | GB 31604.38-2016第二部分 或GB 31604.49-2016第二部分 |
| 3 | 镉(Cd) |  | GB 31604.24-2016 或GB 31604.49-2016第二部分 |
| 4 | 铅(Pb) |  | GB 31604.34-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016第二部分 |
| 5 | 铬(Cr) |  | GB 31604.25-2016 或GB 31604.49-2016第二部分 |
| 6 | 镍(Ni) |  | GB31604.33-2016 或GB 31604.49-2016第二部分 |
| 7 | 标签 标识 | 标识内容 | GB 4806.1-2016 GB 4806.9-2016 |
|  |  | 符合性 声明 | GB 4806.1-2016 GB 4806.9-2016 |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.1-2016 GB 4806.9-2016 |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.1-2016 GB 4806.9-2016 |
|  |  | 金属基材 | GB 4806.9-2016 |

表6陶瓷奶瓶(GB 4806.4-2016)

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 |  | GB 4806.4-2016 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 镉 |  | GB 31604.24-2016 |
| 4 | 标签 标识 | 标识内容 | GB 4806.1-2016 GB 4806.4-2016 |
|  |  | 符合性声明 | GB 4806.1-2016 GB 4806.4-2016 |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.1-2016 GB 4806.4-2016 |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.1-2016 GB 4806.4-2016 |

表7奶瓶、奶嘴产品使用安全技术要求（GB 38995-2020）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部件 | 边缘和尖端 | GB 38995-2020 |
| 2 |  | 容量刻度 | GB 38995-2020 |
| 3 |  | 容量偏差 | GB 38995-2020 |
| 4 |  | 小零件 | GB 38995-2020 |
| 5 |  | 针刺和抗拉扯性能 | GB 38995-2020 |
| 6 | 系统 性能 | 奶瓶部件配合 | GB 38995-2020 |
| 7 |  | 耐沸水性能 | GB 38995-2020 |
| 8 |  | 耐热冲击性能 | GB 38995-2020 |
| 9 |  | 密封性能 | GB 38995-2020 |
| 10 |  | 透光性能 | GB 38995-2020 |
| 11 |  | 奶嘴或饮用部件 （测试模板通过要求） | GB 38995-2020 |
| 12 |  | 奶嘴或饮用部件 （长度） | GB 38995-2020 |
| 13 |  | 奶嘴或饮用部件 （安全保持力） | GB 38995-2020 |
| 14 |  | 奶嘴或饮用部件 （柔性测试） | GB 38995-2020 |
| 15 | 整体跌落性能 |  | GB 38995-2020 |
| 16 | 塑料奶瓶 瓶身 | 抗压变形性能 | GB 38995-2020 |
| 17 | 玻璃奶瓶 瓶身 | 耐热冲击性能 | GB 38995-2020 |
| 18 |  | 耐水性 | GB 38995-2020 |
| 19 |  | 内应力 | GB 38995-2020 |
| 20 |  | 机械冲击强度 | GB 38995-2020 |
| 21 | 标识 | 基本原则 | GB 38995-2020 |
|  |  | 购买信息 | GB 38995-2020 |
|  |  | 产品材质标识 | GB 38995-2020 |
|  |  | 使用说明 | GB 38995-2020 |
|  |  | 安全警示 | GB 38995-2020 |
|  |  | 标识的形式 | GB 38995-2020 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.2-2015 食品安全国家标准 奶嘴

GB 4806.4-2016食品安全国家标准 陶瓷制品

GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 9685-2016   食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 38995-2020 婴幼儿用奶瓶和奶嘴

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。