台州市可降解塑料产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

购物袋、垃圾袋：每批次产品抽取120只，其中60只为检样，另60只为备样。

一次性可降解餐饮具：每批次产品抽取300个，其中150个作为检验样品，150个作为备用样品。

可降解塑料吸管：每批次产品抽取1000根，其中500根作为检验样品，500根作为备用样品。

保证生物降解性能项目检样重量≥500g，若抽样重量不足1kg时，应增加抽样数量。

- 2 检验依据

表1明示标准为GB/T 38082-2019的生物降解塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | 塑料购物袋名称 | GB/T 38082-2019 GB/T 21660-2008 | A | / |
|  |  | 标准编号 | GB/T 38082-2019 GB/T 21660-2008 | B | / |
|  |  | 规格（厚度与尺寸规格） | GB/T 38082-2019 GB/T 21660-2008 | A | / |
|  |  | 公称承重 | GB/T 38082-2019 GB/T 21660-2008 | B | / |
|  |  | 材质与组分 | GB/T 38082-2019 GB/T 21660-2008 | A | / |
|  |  | 生产厂家 | GB/T 38082-2019 GB/T 21660-2008 | A | / |
|  |  | 环保声明 | GB/T 38082-2019 GB/T 21660-2008 | A | / |
|  |  | 安全声明 | GB/T 38082-2019 GB/T 21660-2008 | A | / |
| 2 | 最小厚度 |  | GB/T 38082-2019 | A | / |
| 3 | 提吊试验 |  | GB/T 38082-2019 | B | / |
| 4 | 跌落试验 |  | GB/T 38082-2019 | B | / |
| 5 | 漏水性 |  | GB/T 38082-2019 | B | / |
| 6 | 封合强度 |  | GB/T 38082-2019 | B | / |
| 7 | 落镖冲击 |  | GB/T 38082-2019 | B | / |
| 8 | 生物降解性能 | 有机成分 | GB/T 38082-2019 | A | / |
|  |  | 生物分解率/相对生物分解率 |  |  |  |

表2明示执行标准为GB/T 28018-2011的生物分解塑料垃圾袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗渗漏性能 | GB/T 28018-2011 | A | / |
| 2 | 跌落性能 | GB/T 28018-2011 | A | / |
| 3 | 拉紧绳拉伸力 | GB/T 28018-2011 | A | / |
| 4 | 提吊试验 | GB/T 28018-2011 | A | / |
| 5 | 生物分解性能 | GB/T 28018-2011 | A | / |
| 6 | 标识 | GB/T 28018-2011 | A | / |

表3明示执行标准为GB/T 18006.3-2020的一次性可降解餐饮具通用技术要求

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性固体含量 |  | GB/T 18006.3-2020 | A | / |
| 2 | 生物降解性能(生物分解率/相对生物分解率) |  | GB/T 18006.3-2020 | A | / |
| 3 | 标签 标识 | 标识内容 | GB 4806.7-2016 GB 4806.1-2016 | A | / |
|  |  | 符合性声明 | GB 4806.7-2016 GB 4806.1-2016 | A | / |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.7-2016 GB 4806.1-2016 | A | / |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.7-2016 GB 4806.1-2016 | A | / |
|  |  | 树脂名称 | GB 4806.7-2016 GB 4806.1-2016 | A | / |

表4明示执行标准为GB/T 41008-2021的生物降解饮用吸管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水量 | GB/T 41008-2021 | A | / |
| 2 | 耐溶性 | GB/T 41008-2021 | A | / |
| 3 | 有机物成分(挥发性固体)总量 | GB/T 41008-2021 | A | / |
| 4 | 生物分解率 | GB/T 41008-2021 | A | / |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18006.3-2020  一次性可降解餐饮具通用技术要求

GB/T 21660-2008    塑料购物袋的环保、安全和标识 通用技术条件

GB/T 28018-2011    生物分解塑料垃圾袋

GB/T 38082-2019    生物降解塑料购物袋

GB/T 41008-2021    生物降解饮用吸管

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 单项质量判定

1.标识项目判定：

所检项目存在下列情况之一时，判该项目为不符合执行标准要求。

（1）存在一项或一项以上A类检查内容不符合执行标准要求；

（2）存在两项或两项以上B类检查内容不符合执行标准要求。

否则判该项目符合执行标准要求。

- 2.其他项目：当所检项目的检验结果符合执行标准中该项目要求时，判该项目为符合执行标准要求，否则判该项目为不符合执行标准要求。

3.4 综合质量判定

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现两项或者两项以上B类项目不符合执行标准要求；

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果符合本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）：

（1）未发现A类项目不符合执行标准。

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

4 附则

本细则首次发布。