2023年台州市燃气用软管产品质量监督抽查

实施细则

一、适用范围

本实施细则适用于在台州地区内燃气用软管产品质量的监督抽查。

二、检验依据

检验依据：

GB/T 41317-2022《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》

GB/T 26002-2010《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》

CJ/T 197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》

CJ/T 490-2016《燃气用具连接用金属包覆软管》

CJ/T 491-2016 《燃气用具连接用橡胶复合软管》

GB 29993-2013 《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》

HG 2486-1993 《家用煤气软管》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定。

三、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

生产领域：抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的样品11根，其中3根为备样（或整卷产品抽取11米，其中3米为备样），备样封存受检单位。

检验项目见下表（表4.1～4.7）

流通领域：抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的样品5根，其中1根为备样（或整卷产品抽取5米，其中1米为备样），备样封存受检单位。流通领域抽查项目：

CJ/T 197-2010  软管接头螺纹要求、软管耐压性、软管气密性、软管抗拉性、软管弯曲性、软管耐应力腐蚀、接头耐安装性、接头耐腐蚀性、标志

GB/T 26002-2010   软管波纹管和管件连接、软管拉伸强度、软管耐冲击性、软管弯曲性、软管气密性、软管耐压性、软管耐应力腐蚀性、管件拉伸强度、管件气密性、管件耐压性、标志

CJ/T 490-2016  软管螺母要求、软管管体尺寸、软管长度极限偏差、软管耐压性、软管气密性、软管摆动弯曲试验、包覆层耐液体性、接头耐安装性、接头耐腐蚀性、标志

GB/T 41317-2022 接头的螺纹要求、软管耐压性、软管气密性、软管流量、软管弯曲性、软管耐冲击性、软管耐应力腐蚀、软管接头耐安装性、软管接头耐腐蚀性、标志

CJ/T 491-2016  尺寸与公差、气密性、耐压性、阻燃烧性、弯曲性能、低温性能、耐热性、耐拉伸性、拨出力、标志、使用说明书、包装

GB 29993-2013 尺寸与公差、耐燃试验、气密性、弯曲试验、耐热试验、柔软试验、耐压试验、拉断试验、低温弯曲试验、标志

HG 2486-1993  外观、气密性、耐压性能、弯曲性能、低温弯曲性能、耐液体性能、难燃试验、标志

流通领域项目不合格类别、主要项目、复检用样品见（表4.1～表4.7）

四、检验项目

4.1  燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管外观 | CJ/T 197-2010 6.1 | B | 非主要项目 | 1～8 | 备样 | / |
| 2 | 软管接头螺纹要求 | CJ/T 197-2010 6.2.4 | B | 非主要项目 | 1～8 | 备样 | / |
| 3 | 软管长度的极限偏差 | CJ/T 197-2010 6.2.6 | B | 非主要项目 | 1～8 | 备样 | / |
| 4 | 软管最小内径 | CJ/T 197-2010 6.2.7 | B | 非主要项目 | 7 | 原样 | 测软管内径 |
| 5 | 软管耐压性 | CJ/T 197-2010 6.3 | A | 主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 6 | 软管气密性 | CJ/T 197-2010 6.3 | A | 主要项目 | 3 | 备样 | / |
| 7 | 软管耐热性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 8 | 软管柔软性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 8 | 原样 | / |
| 9 | 软管弯曲性 | CJ/T 197-2010 6.3 | A | 主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 10 | 软管耐冲击性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 5 | 备样 | / |
| 11 | 软管耐应力腐蚀性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 3 | 备样 | / |
| 12 | 接头耐冲击性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 6 | 备样 | / |
| 13 | 接头耐安装性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 14 | 接头耐腐蚀性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 5 | 备样 | / |
| 15 | 接头插入式接头耐拉性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 2 | 备样 | C、CS接头 |
| 16 | 密封圈耐燃气性 | CJ/T 197-2010 6.3 | A | 主要项目 | 5、7、8密封圈 | 备样 | / |
| 17 | 被履层阻燃性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 7 | 备样 | / |
| 18 | 被履层耐冷热变化性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 7 | 备样 | / |
| 19 | 标志 | CJ/T 197-2010 9.1和9.2 | A | 主要项目 | 1 | 原样 | / |

4.2  燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管外观 | GB/T 26002-2010 5.1.3.1 | B | 非主要项目 | 1～8 | 备样 | / |
| 2 | 软管波纹管和管件连接 | GB/T 26002-2010 5.1.2.2 | B | 非主要项目 | 1～8 | 备样 | / |
| 3 | 软管拉伸强度 | GB/T 26002-2010 5.2 | A | 主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 4 | 软管扁平性 | GB/T 26002-2010 5.2 | B | 非主要项目 | 3 | 原样 | / |
| 5 | 软管耐冲击性 | GB/T 26002-2010 5.2 | B | 非主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 6 | 软管弯曲性 | GB/T 26002-2010 5.2 | A | 主要项目 | 5 | 备样 | / |
| 7 | 软管扭曲性 | GB/T 26002-2010 5.2 | B | 非主要项目 | 6 | 备样 | / |
| 8 | 软管气密性 | GB/T 26002-2010 5.2 | A | 主要项目 | 1 | 原样 | / |
| 9 | 软管耐压性 | GB/T 26002-2010 5.2 | A | 主要项目 | 8 | 备样 | / |
| 10 | 软管耐应力腐蚀性 | GB/T 26002-2010 5.2 | B | 非主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 11 | 软管阻燃性 | GB/T 26002-2010 5.2 | A | 主要项目 | 3 | 备样 | / |
| 12 | 软管漏点 | GB/T 26002-2010 5.2 | B | 非主要项目 | 3 | 原样 | / |
| 13 | 软管冷热循环 | GB/T 26002-2010 5.2 | B | 非主要项目 | 8 | 备样 | / |
| 14 | 管件拉伸强度 | GB/T 26002-2010 5.3 | A | 主要项 | 2 | 备样 | / |
| 15 | 管件耐冲击性 | GB/T 26002-2010 5.3 | B | 非主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 16 | 管件耐振动性 | GB/T 26002-2010 5.3 | B | 非主要项目 | 7 | 备样 | / |
| 17 | 管件气密性 | GB/T 26002-2010 5.3 | A | 主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 18 | 管件耐压性 | GB/T 26002-2010 5.3 | A | 主要项目 | 8 | 备样 | / |
| 19 | 管件耐应力腐蚀性 | GB/T 26002-2010 5.3 | B | 非主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 20 | 管件耐燃气性 | GB/T 26002-2010 5.3 | A | 主要项目 | 3、4 密封圈 | 备样 | / |
| 21 | 标志 | GB/T 26002-2010 8.1 | A | 主要项目 | 1# | 原样 | / |

4.3.燃气用具连接用金属包覆软管产品检验项目（明示执行标准为CJ/T 490-2016）

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管外观 | CJ/T 490-2016 5.2 | B | 非主要项目 | 1～4 | 备样 | / |
| 2 | 软管螺母要求 | CJ/T 490-2016 5.3.3 | B | 非主要项目 | 1～4 | 备样 | / |
| 3 | 软管管体尺寸 | CJ/T 490-2016 5.3.7 | B | 非主要项目 | 1～4 | 备样 | / |
| 4 | 软管长度极限偏差 | CJ/T 490-2016 5.3.8 | B | 非主要项目 | 1～4 | 备样 | / |
| 5 | 软管耐压性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | A | 主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 6 | 软管气密性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | A | 主要项目 | 2 | 原样 | / |
| 7 | 软管柔软性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | B | 非主要项目 | 2 | 原样 | / |
| 8 | 软管挤压试验 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | B | 非主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 9 | 包覆层阻燃性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | A | 主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 10 | 包覆层耐液体性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | B | 非主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 11 | 包覆层耐冷热变化性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | B | 非主要项目 | 5 | 备样 | / |
| 12 | 包覆层标志耐摩擦性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | A | 主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 13 | 接头耐冲击性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | B | 非主要项目 | 6 | 备样 | / |
| 14 | 接头耐安装性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | B | 非主要项目 | 7 | 备样 | / |
| 15 | 接头耐腐蚀性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | B | 非主要项目 | 8 | 备样 | / |
| 16 | 密封圈耐燃气性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | A | 主要项目 | 4、5、8密封圈 | 备样 | / |
| 17 | 标志 | CJ/T 490-2016 8.1 | A | 主要项目 | 1 | 原样 | / |

4.4. 燃气用具连接用不锈钢波纹软管（明示执行标准为GB/T 41317-2022）

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接头的螺纹要求 | GB/T 41317-2022 5.3 | A | 主要项目 | 1～8 | 备样 | / |
| 2 | 软管长度的偏差 | GB/T 41317-2022 5.3 | B | 非主要项目 | 1～8 | 备样 | / |
| 3 | 软管的最小内径 | GB/T 41317-2022 5.3 | B | 非主要项目 | 7 | 原样 | 测软管内径 |
| 4 | 软管耐压性 | GB/T 41317-2022 5.4 | A | 主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 5 | 软管气密性 | GB/T 41317-2022 5.4 | A | 主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 6 | 软管流量 | GB/T 41317-2022 5.4 | A | 主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 7 | 软管抗拉性 | GB/T 41317-2022 5.4 | B | 非主要项目 | 3 | 备样 | / |
| 8 | 软管耐热性 | GB/T 41317-2022 5.4 | B | 非主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 9 | 软管扭曲性 | GB/T 41317-2022 5.4 | B | 非主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 10 | 软管柔软性 | GB/T 41317-2022 5.4 | B | 非主要项目 | 3 | 原样 | / |
| 11 | 软管弯曲性 | GB/T 41317-2022 5.4 | A | 主要项目 | 5 | 备样 | / |
| 12 | 软管耐冲击性 | GB/T 41317-2022 5.4 | B | 非主要项目 | 6 | 备样 | / |
| 13 | 软管耐应力腐蚀性 | GB/T 41317-2022 5.4 | B | 非主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 14 | 软管接头耐腐蚀性 | GB/T 41317-2022 5.4 | B | 非主要项目 | 6 | 备样 | / |
| 15 | 软管被覆层阻燃性 | GB/T 41317-2022 5.4 | B | 非主要项目 | 7 | 备样 | / |
| 16 | 软管被覆层耐冷热变化性 | GB/T 41317-2022 5.4 | B | 非主要项目 | 8 | 备样 | / |
| 17 | 软管密封垫片耐燃气性 | GB/T 41317-2022 5.4 | A | 主要项目 | 4、8、7密封圈 | 备样 | / |
| 18 | 标志 | GB/T 41317-2022 8.1 | A | 主要项目 | 3 | 备样 | / |

4.5  燃气用具连接用橡胶复合软管（CJ/T 491-2016）

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸与公差 | CJ/T 491-2016 6.2 | B | 非主要项目 | 1# | 备样 | / |
| 2 | 各层剥离强度 | CJ/T 491-2016 6.3 | B | 非主要项目 | 1# | 备样 | / |
| 3 | 气密性 | CJ/T 491-2016 6.4 | A | 主要项目 | 1# | 原样 | / |
| 4 | 耐压性 | CJ/T 491-2016 6.5 | A | 主要项目 | 2# | 备样 | / |
| 5 | 耐燃气透过性 | CJ/T 491-2016 6.6 | A | 主要项目 | 3# | 备样 | / |
| 6 | 耐液体性能 | CJ/T 491-2016 6.7 | B | 非主要项目 | 4# | 备样 | / |
| 7 | 耐燃烧性 | CJ/T 491-2016 6.8 | A | 主要项目 | 2# | 备样 | / |
| 8 | 弯曲性能 | CJ/T 491-2016 6.9 | B | 非主要项目 | 2# | 备样 | / |
| 9 | 耐臭氧老化 | CJ/T 491-2016 6.11 | B | 非主要项目 | 5# | 备样 | / |
| 10 | 耐热性 | CJ/T 491-2016 6.12 | B | 非主要项目 | 6# | 备样 | / |
| 11 | 耐拉伸性 | CJ/T 491-2016 6.13 | A | 主要项目 | 7# | 备样 | / |
| 12 | 拨出力 | CJ/T 491-2016 6.14 | B | 非主要项目 | 8# | 备样 | / |
| 13 | 标志耐擦试 | CJ/T 491-2016 6.15 | A | 主要项目 | 4# | 备样 | / |
| 14 | 标志 | CJ/T 491-2016 9.1 | A | 主要项目 | 5# | 原样 | / |
| 15 | 使用说明书 | CJ/T 491-2016 9.2 | B | 非主要项目 | 5# | 原样 | / |
| 16 | 包装 | CJ/T 491-2016 10.1 | B | 非主要项目 | 5# | 原样 | / |

4.6  家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法（GB 29993-2013）

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸和公差 | GB 29993-2013 3.2 | B | 非主要项目 | 1# | 备样 | / |
| 2 | 外观 | GB 29993-2013 3.2 | B | 非主要项目 | 1#～8# | 备样 | / |
| 3 | 软管耐液体性 | GB 29993-2013 4.1 | A | 强制性条款 | 2# | 备样 | / |
| 4 | 耐臭氧老化性 | GB 29993-2013 4.2 | A | 强制性条款 | 3# | 备样 | / |
| 5 | 耐燃试验 | GB 29993-2013 4.3 | A | 强制性条款 | 4# | 备样 | / |
| 6 | 耐燃气透过试验 | GB 29993-2013 4.4 | A | 强制性条款 | 5# | 备样 | / |
| 7 | 气密性 | GB 29993-2013 4.5 | A | 强制性条款 | 5# | 原样 | / |
| 8 | 弯曲试验 | GB 29993-2013 4.6 | A | 强制性条款 | 6# | 原样 | / |
| 9 | 耐热试验 | GB 29993-2013 4.7 | A | 强制性条款 | 6# | 备样 | / |
| 10 | 柔软试验 | GB 29993-2013 4.8 | A | 强制性条款 | 6# | 备样 | / |
| 11 | 耐压试验 | GB 29993-2013 4.9 | A | 强制性条款 | 8# | 原样 | / |
| 12 | 拉断试验 | GB 29993-2013 4.10 | A | 强制性条款 | 8# | 备样 | / |
| 13 | 标志 | GB 29993-2013 6 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |

4.7  家用煤气软管（HG 2486-1993）

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG 2486-1993 4.1 | B | 非主要项目 | 1#～8# | 备样 | / |
| 2 | 气密性 | HG 2486-1993 4.3 | A | 主要项目 | 1# | 原样 | / |
| 3 | 耐压性能 | HG 2486-1993 4.4 | A | 主要项目 | 2# | 备样 | / |
| 4 | 弯曲性能 | HG 2486-1993 4.5 | B | 非主要项目 | 3# | 原样 | / |
| 5 | 低温弯曲性能 | HG 2486-1993 4.6 | B | 非主要项目 | 4# | 备样 | / |
| 6 | 耐液体性能 | HG 2486-1993 4.7 | B | 非主要项目 | 5# | 备样 | / |
| 7 | 气体透过试验 | HG 2486-1993 4.8 | A | 主要项目 | 6#～7# | 备样 | / |
| 8 | 难燃试验 | HG 2486-1993 4.9 | A | 主要项目 | 8# | 备样 | / |
| 9 | 标志 | HG 2486-1993 7 | A | 主要项目 | 1# | 原样 | / |
| 10 | 包装 | HG 2486-1993 7 | B | 非主要项目 | 1# | 原样 | / |

五、判定原则

（一）判定总则

1.当产品的国家、行业、地方强制性标准（含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

2.当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

3.当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，应在检验报告中注明主要项目的实测值和标准值。

（二）单项质量判定

当所检项目的检验结果符合执行标准中该项目要求时，判该项目为符合执行标准要求，否则判该项目为不符合执行标准要求。

（三）综合质量判定

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现二项或者二项以上B类项目不符合执行标准要求；

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于二项；

（3）所检主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于二项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。

六、 附则

本细则首次发布。