2023年台州市冲锋衣产品质量监督抽查实施细则

一、适用范围

本实施细则适用于在台州区内冲锋衣产品质量的监督抽查。

二、检验依据

GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T32614-2016 户外运动服装 冲锋衣

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

三、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取，成人冲锋衣每批次产品抽取样品3件（条、套），其中2件（条、套）作为检验样品，1件（条、套）作为备用样品；儿童冲锋衣每批次产品抽取样品4件（条、套），其中3件（条、套）作为检验样品，1件（条、套）作为备用样品。

四、检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 |  | GB 18401-2010 5.1 相关产品标准 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 2 | pH值 |  | GB 18401-2010 5.1 相关产品标准 | A | 强制性条款 | 备样 | 采用KCl作萃取液 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB 18401-2010 5.1 相关产品标准 | A | 强制性条款 | 备样 | 未经染色加工产品不适用。 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB 18401-2010 5.1 相关产品标准 | A | 强制性条款 | 备样 | 未经染色加工产品不适用。 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB 18401-2010 5.1 相关产品标准 | A | 强制性条款 | 备样 | 未经染色加工产品不适用。 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB 18401-2010 5.1 相关产品标准 | A | 强制性条款 | 备样 | 未经染色加工产品不适用。 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB 18401-2010 5.1 相关产品标准 | A | 强制性条款 | 备样 | 未经染色加工产品不适用。 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 |  | 相关产品标准 | A | 主要项目 | 备样 | 未经染色加工产品不适用。 |
| 9 | 绳带要求（儿童产品考核） |  | GB 31701-2015 4.4.3 相关产品标准 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 10 | 面料表面抗湿性 | 洗后 | 相关产品标准 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 11 | 面料静水压 | 洗后 | 相关产品标准 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 12 | 面料透湿率 | 洗后 | 相关产品标准 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 13 | 纤维含量 |  | GB/T 29862-2013 相关产品标准 | A | 主要项目 | 原样 | / |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

五、判定规则

（一）判定总则

1.当产品的国家强制性标准（含国家推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定；

2.当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

3.当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目的检验结果低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求时，应在检验报告备中同时注明主要项目的实测值和标准值。

（二）单项质量判定

（1）当所检项目的检验结果符合执行标准中该项目要求时，判该项目为符合执行标准要求，否则判该项目为不符合执行标准要求。

（2）纤维含量判定：耐久性标签与吊牌信息不一致且未在抽样单上明确时，按耐久性标签考核；考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

（三）综合质量判定

1.检验样本中一项或一项以上项目出现不符合执行要求判定的，则检验结论为“不合格”。

2.产品符合执行标准要求，且所检主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

3.产品符合执行标准要求，但所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

六、 附则

本细则首次发布。