台州市瓦楞纸箱产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取20只，其中10只作为检验样品，10只作为备用样品。

- 2 检验依据

- 表1 明示执行标准为GB/T 6543-2008的瓦楞纸箱

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐破强度 | GB/T 6543-2008 |
| 2 | 边压强度 | GB/T 6543-2008 |
| 3 | 粘合强度 | GB/T 6543-2008 |
| 4 | 厚度 | GB/T 6543-2008 |
| 5 | 金属钉线 | GB/T 6543-2008 |
| 6 | 尺寸公差 | GB/T 6543-2008 |
| 7 | 接合 | GB/T 6543-2008 |
| 8 | 钉合 | GB/T 6543-2008 |
| 9 | 粘合 | GB/T 6543-2008 |
| 10 | 压痕线 | GB/T 6543-2008 |
| 11 | 切断部及棱 | GB/T 6543-2008 |
| 12 | 箱面印刷图字 | GB/T 6543-2008 |
| 13 | 摇盖耐折 | GB/T 6543-2008 |
| 14 | 空箱抗压能力 | GB/T 6543-2008 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 6543-2008  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3单项质量判定

表1中“耐破强度”、“边压强度”、“粘合强度”和“厚度”项目的单项判定：检测结果以其对应的测试方法中规定的计算所得值表示，当检测结果不符合标准值要求时，判定该项目为不符合执行标准要求；否则，判为符合执行标准要求；

表1中“金属钉线”、“尺寸公差”、“接合”、“钉合”、“粘合”、“压痕线”、“切断部及棱”、“箱面印刷图字”和“摇盖耐折”项目的单项判定：按项目要求进行检验，所检样品出现2个或2个以上样品不符合标准要求，即判该项目为不符合执行标准要求，否则判定该项目为符合执行标准要求。

表1中“空箱抗压能力”项目的单项判定：按项目要求进行检验，所检样品出现1个或1个以上样品不符合标准要求，即判该项目为不符合执行标准要求，否则判定该项目为符合执行标准要求。

3.4综合质量判定

若“耐破强度”、“边压强度”、“摇盖耐折”、“空箱抗压能力”的项目不符合执行标准要求，检验结论为“不合格”。

若“粘合强度”、“厚度”、“金属钉线”、“尺寸公差”、“接合”、“钉合”、“粘合”、“压痕线”、“切断部及棱” 、“箱面印刷图字”的项目有两个或两个以上不符合执行标准要求出现不符合执行标准要求，检验结论为“不合格”。

除上述情况外，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

- 4 附则

- 本细则首次发布。