台州市复合膜袋产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：

薄膜：每批次产品抽取3卷（每卷膜外层除去至少2m，膜卷宽度应在200mm以上），每卷取不少于7.5m2，其中2卷作为检样，1卷作为备样。

袋：每批次产品抽取150只袋，其中120只作为检验样品，30只作为备用样品。

- 2 检验依据

- 表1明示执行标准为GB/T 10004-2008的包装用塑料复合膜、袋（干法复合、挤出复合）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 |  | GB/T 10004-2008 |
| 2 | 断裂标称应变 |  | GB/T 10004-2008 |
| 3 | 剥离力 |  | GB/T 10004-2008 |
| 4 | 热合强度 |  | GB/T 10004-2008 |
| 5 | 水蒸气透过量 |  | GB/T 10004-2008 |
| 6 | 氧气透过量 |  | GB/T 10004-2008 |
| 7 | 直角撕裂力 |  | GB/T 10004-2008 |
| 8 | 抗摆锤冲击能 |  | GB/T 10004-2008 |
| 9 | 袋的耐压性能 |  | GB/T 10004-2008 |
| 10 | 袋的跌落性能 |  | GB/T 10004-2008 |
| 11 | 耐热性 |  | GB/T 10004-2008 |
| 12 | 耐高温介质性 |  | GB/T 10004-2008 |
| 13 | 感官指标 |  | GB 9683-1988 |
| 14 | 甲苯二胺(4%乙酸) |  | GB 9683-1988 |
| 15 | 蒸发残渣(4%乙酸) |  | GB 9683-1988 |
| 16 | 蒸发残渣(正己烷) |  | GB 9683-1988 |
| 17 | 蒸发残渣(65%乙醇) |  | GB 9683-1988 |
| 18 | 高锰酸钾消耗量（水） |  | GB 9683-1988 |
| 19 | 重金属（以Pb计，4%乙酸） |  | GB 9683-1988 |
| 20 | 溶剂残留量总量 |  | GB/T 10004-2008 |
| 21 | 苯类溶剂残留量 |  | GB/T 10004-2008 |
| 22 | 标签标识 | 标识内容 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 符合性声明 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.1-2016 |

- 表2明示执行标准为GB/T 28118-2011 的食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 |  | GB/T 28118-2011 |
| 2 | 剥离力 |  | GB/T 28118-2011 |
| 3 | 热合强度 |  | GB/T 28118-2011 |
| 4 | 氧气透过量 |  | GB/T 28118-2011 |
| 5 | 水蒸气透过量 |  | GB/T 28118-2011 |
| 6 | 摩擦系数 |  | GB/T 28118-2011 |
| 7 | 袋的耐压性能 |  | GB/T 28118-2011 |
| 8 | 袋的跌落性能 |  | GB/T 28118-2011 |
| 9 | 感官指标 |  | GB 9683-1988 |
| 10 | 甲苯二胺(4%乙酸) |  | GB 9683-1988 |
| 11 | 蒸发残渣(4%乙酸) |  | GB 9683-1988 |
| 12 | 蒸发残渣(正己烷) |  | GB 9683-1988 |
| 13 | 蒸发残渣(65%乙醇) |  | GB 9683-1988 |
| 14 | 高锰酸钾消耗量（水） |  | GB 9683-1988 |
| 15 | 重金属（以Pb计，4%乙酸） |  | GB 9683-1988 |
| 16 | 溶剂残留量总量 |  | 实施细则 |
| 17 | 苯类溶剂残留量 |  | 实施细则 |
| 18 | 标签标识 | 标识内容 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 符合性声明 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.1-2016 |

表3明示执行标准为QB/T 1871-1993的双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 |  | QB/T 1871-1993 |
| 2 | 断裂伸长率 |  | QB/T 1871-1993 |
| 3 | 直角撕裂力 |  | QB/T 1871-1993 |
| 4 | 层间剥离力 |  | QB/T 1871-1993 |
| 5 | 封口剥离力(袋) |  | QB/T 1871-1993 |
| 6 | 抗摆锤冲击能 |  | QB/T 1871-1993 |
| 7 | 氧气透过量 |  | QB/T 1871-1993 |
| 8 | 水蒸气透过量 |  | QB/T 1871-1993 |
| 9 | 耐热性 |  | QB/T 1871-1993 |
| 10 | 耐寒性 |  | QB/T 1871-1993 |
| 11 | 耐油度测定（耐油度） |  | QB/T 1871-1993 |
| 12 | 耐压性能（耐压性（袋）） |  | QB/T 1871-1993 |
| 13 | 跌落性能（耐跌落性（袋）） |  | QB/T 1871-1993 |
| 14 | 感官指标 |  | GB 9683-1988 |
| 15 | 甲苯二胺(4%乙酸) |  | GB 9683-1988 |
| 16 | 蒸发残渣(4%乙酸) |  | GB 9683-1988 |
| 17 | 蒸发残渣(正己烷) |  | GB 9683-1988 |
| 18 | 蒸发残渣(65%乙醇) |  | GB 9683-1988 |
| 19 | 高锰酸钾消耗量（水） |  | GB 9683-1988 |
| 20 | 重金属（以Pb计，4%乙酸） |  | GB 9683-1988 |
| 21 | 溶剂残留量总量 |  | 实施细则 |
| 22 | 苯类溶剂残留量 |  | 实施细则 |
| 23 | 标签标识 | 标识内容 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 符合性声明 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.1-2016 |

表4明示执行标准为GB/T 28117-2011的食品包装用多层共挤膜、袋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 |  | GB/T 28117-2011 |
| 2 | 断裂标称应变 |  | GB/T 28117-2011 |
| 3 | 热合强度 |  | GB/T 28117-2011 |
| 4 | 直角撕裂负荷 |  | GB/T 28117-2011 |
| 5 | 落镖冲击 |  | GB/T 28117-2011 |
| 6 | 剥离强度（内层） |  | GB/T 28117-2011 |
| 7 | 雾度 |  | GB/T 28117-2011 |
| 8 | 水蒸气透过量 |  | GB/T 28117-2011 |
| 9 | 氧气透过量 |  | GB/T 28117-2011 |
| 10 | 袋的耐压性能 |  | GB/T 28117-2011 |
| 11 | 袋的跌落性能 |  | GB/T 28117-2011 |
| 12 | 感官要求 |  | GB 4806.7-2016 |
| 13 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |
| 14 | 高锰酸钾消耗量（水） |  | GB 4806.7-2016 |
| 15 | 重金属（以Pb计，4%乙酸） |  | GB 4806.7-2016 |
| 16 | 脱色试验 |  | GB 4806.7-2016 |
| 17 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 |  | GB 4806.7-2016 GB 4806.6-2016 |
| 18 | 溶剂残留量总量 |  | 实施细则 |
| 19 | 苯类溶剂残留量 |  | 实施细则 |
| 20 | 标签标识 | 标识内容 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 符合性声明 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.1-2016 |

表5 其他食品接触用复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 |  | GB 9683-1988 |
| 2 | 甲苯二胺(4%乙酸) |  | GB 9683-1988 |
| 3 | 蒸发残渣(4%乙酸) |  | GB 9683-1988 |
| 4 | 蒸发残渣(正己烷) |  | GB 9683-1988 |
| 5 | 蒸发残渣(65%乙醇) |  | GB 9683-1988 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量（水） |  | GB 9683-1988 |
| 7 | 重金属（以Pb计，4%乙酸） |  | GB 9683-1988 |
| 8 | 溶剂残留量总量 |  | 实施细则 |
| 9 | 苯类溶剂残留量 |  | 实施细则 |
| 10 | 标签标识 | 标识内容 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 符合性声明 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 食品接触标识及特殊使用要求信息 | GB 4806.1-2016 |
|  |  | 标识位置 | GB 4806.1-2016 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋

GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋

《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。