台州市居家服产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取3件（条、套），其中2件（条、套）作为检验样品，1件（条、套）作为备用样品。

注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。

- 2 检验依据

- 明示执行标准为FZ/T 73017-2014的针织家居服

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明（标识） | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012、FZ/T 73017-2014 |
|  |  | 产品名称 | GB/T 5296.4-2012、FZ/T 73017-2014 |
|  |  | 产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012、FZ/T 73017-2014 |
|  |  | 纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012、FZ/T 73017-2014、GB/T 29862-2013 |
|  |  | 执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012、FZ/T 73017-2014 |
|  |  | 安全类别 | GB/T 5296.4-2012、FZ/T 73017-2014 |
|  |  | 产品质量等级 | FZ/T 73017-2014 |
|  |  | 维护方法 | GB/T 5296.4-2012、FZ/T 73017-2014 |
| 2 | 水洗尺寸变化率 |  | FZ/T 73017-2014 |
| 3 | 水洗后扭曲率 |  | FZ/T 73017-2014 |
| 4 | 洗后外观质量 |  | FZ/T 73017-2014 |
| 5 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 |
| 6 | 耐汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 顶破强力 |  | GB/T 19976-2005 |
| 11 | 拼接互染程度（沾色） |  | FZ/T 73017-2014 |
| 12 | 起球 |  | GB/T 4802.1-2008 |
| 13 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007、GB/T 2910.11-2009、GB/T 2910.1-2009、GB/T 2910.12-2009、GB/T 2910.18-2009、GB/T 2910.2-2009、GB/T 2910.22-2009、GB/T 2910.24-2009、GB/T 2910.3-2009、GB/T 2910.4-2009、GB/T 2910.6-2009、GB/T 2910.7-2009 |
| 14 | 甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 |
| 15 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 16 | 异味 |  | GB 18401-2010 |
| 17 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010       国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013     纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 73017-2014      针织家居服

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。