台州市成人鞋产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的皮鞋、皮凉鞋产品3双，其中2双作为检样，1双作为备样。

随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的旅游鞋、休闲鞋产品2双，其中1双作为检样，1双作为备样。

- 2 检验依据

- 检验项目表1

- 皮鞋（明示执行QB/T1002-2015）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 外底与外中底黏合强度 | GB/T 21396-2008 |
| 3 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002-2015 6.5 |
| 4 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 5 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 6 | 跟面耐磨性能 | GB/T 26703-2011 |
| 7 | 鞋跟结合力 | GB/T 11413-2015 |
| 8 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4-2008 |
| 9 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 A法 |
| 10 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019 |
| 11 | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 GB/T 3903.4-2017 |
| 12 | 勾心长度 | GB/T 28011-2021 |
| 13 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 |
| 14 | 中底纵向刚度 | QB/T 1813-2000 |
| 15 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 16 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 GB/T 23344-2009 |

- 检验项目表2

- 皮凉鞋（明示执行GB/T 22756-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 3 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 帮带拉出强度 | GB/T 22756-2017 6.6 |
| 5 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4-2008 |
| 6 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396-2008 |
| 7 | 鞋跟结合力 | GB/T 11413-2015 |
| 8 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019 |
| 9 | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 GB/T 3903.4-2017 |
| 10 | 勾心长度下限值 | GB/T 28011-2021 |
| 11 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 |
| 12 | 中底纵向刚度 | QB/T 1813-2000 |
| 13 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 A法 |
| 14 | 跟面耐磨性能 | GB/T 26703-2011 |
| 15 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 16 | 甲醛 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 GB/T 23344-2009 |

- 检验项目表3

旅游鞋（明示执行GB/T 15107-2013）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2886-2007 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 A法 |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 7 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |

- 检验项目表4

休闲鞋（明示执行QB/T 2955-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 3903.1 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2 |
| 3 | 剥离强度 | GB/T 3903.3 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955-2017 6.7 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396-2008 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 A法 |
| 7 | 可分解有害芳香胺 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |
| 8 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1002-2015     皮鞋

GB/T 22756-2017    皮凉鞋

GB/T 15107-2013    旅游鞋

QB/T 2955-2017     休闲鞋

现行有效的其他国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。