2023年台州地区

农用地膜产品质量监督抽查实施细则

1. **适用范围**

本实施细则适用于在台州地区内农用地膜产品质量的监督抽查。

**二**、 **检验依据**

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

**三、 抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的农用地膜产品3卷（每卷膜外层除去至少2 m，膜卷宽度应在200mm以上）5m2，，其中2卷作为检样，另1卷作为备样。样品应用管芯卷轴小心卷好后封样。

**四、 检验项目**

表1明示执行标准为GB/T 4455-2019的产品，检验项目如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| 1 | 宽度极限偏差 | GB/T 4455-2019 6.1 | 非主要项目 | 原样 | / |
| 2 | 厚度极限偏差 | GB/T 4455-2019 6.2 | 非主要项目 | 原样 | / |
| 3 | 厚度平均偏差 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 4455-2019 6.5 | 主要项目 | 备样 | / |
| 5 | 断裂标称应变 | GB/T 4455-2019 6.5 | 主要项目 | 备样 | / |
| 6 | 直角撕裂强度 | GB/T 4455-2019 6.5 | 主要项目 | 备样 | / |
| 7 | 透光率 | GB/T 4455-2019 6.7 | 主要项目 | 备样 | 仅适用于B、C类棚膜 |
| 8 | 雾度 | GB/T 4455-2019 6.7 | 主要项目 | 备样 |

表2明示执行标准为GB 13735-2017的产品，检验项目如下：

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB 13735-2017 5.1.1 | 强制性条款 | 原样 | / |
| 2 | 厚度偏差 | GB 13735-2017 5.1.2 | 强制性条款 | 原样 | / |
| 3 | 宽度极限偏差 | GB 13735-2017 5.2 | 非主要项目 | 原样 | / |
| 4 | 拉伸负荷 | GB 13735-2017 5.5 | 强制性条款 | 备样 | / |
| 5 | 断裂标称应变 | GB 13735-2017 5.5 | 强制性条款 | 备样 | / |
| 6 | 直角撕裂负荷 | GB 13735-2017 5.5 | 强制性条款 | 备样 | / |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**五、 判定规则**

（一）判定总则

1.当产品的国家、行业、地方强制性标准（含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

2.当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

3.当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，应在检验报告中注明主要项目的实测值和标准值。

（二）单项质量判定

当所检项目的检验结果符合执行标准中该项目要求时，判该项目为符合执行标准要求，否则判该项目为不符合执行标准要求。

（三）综合质量判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

六、 附则

本细则首次发布。