路桥区非复合膜袋产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

膜类产品：每批次产品抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。

袋类产品：每批次产品抽取100个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中70个作为检验样品，30个作为备用样品。

保鲜膜类产品：每批次产品抽取3卷，其中2卷作为检验样品，1卷作为备用样品。

- 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 （仅适用于添加了着色剂的产品） | GB 31604.7-2016 GB 31604.7-2023 |
| 6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 |
| 7 | 添加剂（邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）迁移量、邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量、邻苯二甲酸二异壬酯迁移总量、邻苯二甲酸二正丁酯迁移量）（限PVC材质） | GB 31604.30-2016 |
| 8 | 热封强度（仅对袋类产品） | QB/T 2358-1998 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

BB/T 0002—2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜
    BB/T 0014—2011 夹链自封袋
    BB/T 0030—2019 包装用镀铝薄膜
    BB/T 0039—2013 商品零售包装袋
    QB/T 1231—1991 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜
    QB/T 1956—1994 聚丙烯吹塑薄膜
    GB/T 4456—2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜
    GB/T 10003—2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜
    GB/T 10457—2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则
    GB/T 16958—2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜
    GB/T 17030—2019 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜
    GB/T 20218—2021 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜
    GB/T 24334—2009 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜
    GB/T 24984—2010 日用塑料袋
    GB/T 27740—2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜
    GB 4806.7-2023 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。